ИНКОРТ-ЭК40 ИНКОРТ-ЭК65

Низкозамерзающие теплоносители для электродных котлов.

Используются:

Для отопления коттеджей, спортивных сооружений и зданий, частных домов и т.п.

- защищают от коррозии и от образования накипи;

теплоносители полностью удовлетворяют требованиям по электропроводности, плотности тока, вязкости и другим характеристикам предъявляемым к низкозамерзающим теплоносителям. Удельное сопротивление при 20(С  равно от 1000 до 4000 Ом*см.

При газо- и нефтедобыче в теплообменных аппаратах

предотвращает забивание газо- и нефтепроводов органическими веществами (парафинами, нафталинами и пр.);

жидкость подогревается в котле и, циркулируя через теплообменник, нагревает органические вещества и тем самым не дает им закристаллизовываться на поверхности трубопровода. Значительно повышается производительность добычи нефти и газа.

ИНКОРТ-30

Ингибитор коррозии для жидкостей при химической промывке.

применяется для предотвращения коррозии металлов при промывке теплоэнергетического и технологического оборудования, теплотрасс

надежно защищает от коррозии поверхность металлов при промывке оборудования органическими и неорганическими кислотами;

ИНКОРТ – 20

Химическая моющая композиция для отделения жиров из воды

применяется для очистки сточных вод, промывки труб от жироотложений мясокомбинатов и жиркомбинатов с выделением жиров для дальнейшей их переработки;

Более подробную информацию о выпускаемой продукции, отчеты и отзывы о ее применении Вы всегда можете найти на нашем сайте.

Приглашаем к сотрудничеству снабженческие, проектные организации, фирмы, осуществляющие поставку оборудования.

Представитель в Вашем регионе:

© ООО «НПФ Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, ул. Панфиловцев 41

тел. факс (343) 297-63-06, 214-27-42

e-mail: himvirial@mail.ru   www.himvirial.ru

ИНКОРТ-8М3 (универсальная)

Антикоррозионная присадка к воде для системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания

Используется:

В качестве присадки к охлаждающей жидкости

применяется в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, дизелей тепловозов, судов, бронетехники, БелАЗов и других высокофорсированных двигателях большой мощности, особенно присадка эффективна в регионах с температурой окружающей среды выше + 30°С;

надежно защищает от коррозии, солеотложений и кавитации конструкционные материалы системы охлаждения двигателей (черные и цветные металлы, в т.ч. алюминий и чугун);

сокращает затраты на текущие и капитальные ремонты, продляет срок службы теплообменников, цилиндров, головок цилиндров, насосов и других деталей двигателя;

работает в жестких условиях - жесткость воды до 8 мг·экв/дм3, содержание Cl¯ до 400 мг/дм3, экономит масло (до 17%) и топливо (до 6,5%);

имеет большой срок службы и подвергается регенерации;

экологически безопасна (не содержит хроматов и нитритов).

Присадка многофункционального назначения ИНКОРТ-8М3 (универсальная) внесена в документацию двигателей выпускаемых ОАО ХК «Коломенский завод», АО «Барнаултрансмаш», АО «Уралтрак», ОАО «Турбомоторный завод». МПС РФ дало указание железным дорогам ОАО «РЖД» использовать на тепловозах присадку ИНКОРТ-8М3 производства НПФ Химвириал-плюс.

ИНКОРТ-16

Ингибитор коррозии для водооборотных систем предприятий

Используется в водооборотных системах охлаждения технологического и теплоэнергетического оборудования промышленных предприятий (компресс. станций, реакторов, холодильников и т.п.)

имеет величину рН – нейтральную;

эффективно предотвращает коррозию металлов и образование накипи, солеотложений и микробиообрастания.

ИНКОРТ-МК1

Антинакипин для паровых и водогрейных котлов

Используется:

В качестве антинакипной добавки при внутрикотловой обработке воды

защищает от коррозионных разрушений все конструкционные металлы котла и пароконденсатного тракта;

предотвращает образование накипи и солеотложений на теплопередающей поверхности;

позволяет работать без специальной водоподготовки Na-катионированием.

В качестве добавки для умягчения воды при водоподготовке

при использовании ИНКОРТ-МК1 можно умягчить воду более чем в 10 раз.

В качестве технического моющего средства

используется для удаления различных масляных, асфальтосмолистых и других труднорастворимых отложений с металлических поверхностей при нагревании до 80°С -100°С.

ИНКОРТ-А40, ИНКОРТ-А65

Охлаждающие низкозамерзающие жидкости

Используется:

Как высококачественный антифриз для системы охлаждения двигателей легкого и тяжелого автотранспорта

применяется на машинах отечественных и зарубежных марок, в т.ч. с высокой термической нагрузкой;

защищает от коррозионно-кавитацион-ных разрушений;

предотвращает образование накипи и солеотложений на теплопередающей поверхности;

сочетается с обычными антифризами типа Тосол, с импортными антифризами на основе многоатомных спиртов, улучшая их свойства.

В качестве низкозамерзающего теплоносителя для различных котлов

- защищает цветные и черные металлы от коррозии;

# Text boxes

5ПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

###### НПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

111ИМВИРИАЛ-ПЛЮС

###### НПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

4ПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

###### НПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

3ПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

###### НПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

2ПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

###### НПФ ХИМВИРИАЛ-ПЛЮС

Ингибитор коррозии для водообо-ротных систем предприятий

Антикоррозионная присадка к воде для системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания

Антинакипин для паровых и водо-грейных котлов

Охлаждающие низкозамерзающие жидкости, теплоносители для электродных котлов.