Антикоррозионная присадка к ВОДЕ

для систем охлаждения двигателей большой мощности

Эффект от применения присадки:

- увеличение срока службы дизеля;

- повышение эффективности системы охлаждения;

- экономия топлива, масла, воды;

- длительный срок использования ОЖ.

Присадка к воде ИНКОРТ-8М3 ® применяется в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, дизелей тепловозов, судов,  БелАЗов и других высокофорсированных двигателях большой мощности, использующих в качестве охлаждающей жидкости (ОЖ) – воду.

Надежная защита металлических поверхностей водооборотной системы (чугун, сталь, алюминий, медь, сплавы и др.) от:

  коррозии 		  кавитации

  накипи 		  солеотложений

Особенно эффективна при температуре окружающей среды выше +30°С.

Успешно выполняет свои функции при высокофорсированной работе дизеля.

Присадка ИНКОРТ-8М3 является композицией более 10 органических и неорганических веществ, обладающей синергетическим эффектом. Не содержит масел, фосфатов, канцерогенных веществ (хроматов, нитритов). Неагрессивна к резине.

Присадка ИНКОРТ-8М3 уменьшает расход топлива и масла. Так в процессе эксплуатации присадки на тепловозах 2ТЭ–116 и БелАЗах была установлена экономия диз. топлива – до 6,5% и масла – до 17%.

Присадка обеспечивает экономию воды, для приготовления ОЖ используется водопроводная вода. Отработанный раствор ОЖ с присадкой подлежит регенерации, что значительно продляет срок службы ОЖ.

Присадка разработана в 1988-1992 г. под руководством к.т.н. Трибунского В.В. по государственному заказу, и выпускается НПФ «Химвириал-Плюс» г. Екатеринбург под маркой «ИНКОРТ-8М3». Изготовление присадки регламентировано ТУ, согласованными с Министерством путей сообщения России и ОАО ХК «Коломенский тепловозостроительный завод».

Присадка ИНКОРТ-8М3 успешно прошла все виды Государственных испытаний.

Решением Госкомиссии присадка допущена к применению на большегрузных самосвалах БелАЗах и двигателях тепловозов Коломенского завода. Совещание МВК постановило допустить присадку к использованию на двигателях «Барнаултрансмаш». Присадка ИНКОРТ-8М3 внесена в документацию выпускаемых двигателей Турбомоторного, Коломенского и др. заводов.

МПС России постановило использовать в водяной системе охлаждения дизелей локомотивов ОАО «Российские Железные Дороги» присадку ИНКОРТ-8М3 производства НПФ «Химвириал-Плюс».

В настоящее время присадка применяется в локомотивных депо Октябрьской, Свердловской, Западно-Сибирской, Северной и других железных дорог ОАО «РЖД», в Буровой компании «Газпром» филиал «Оренбургбургаз», «Находкинской базе активного морского рыболовства», ФГУП «Маяк», «Адмиралтейские верфи», судостроительным заводом «Северная верфь» и др.

Дополнительно:

Применяется в качестве присадки к воде для систем отопления зданий, если они постоянно отапливаются.

НОУ-ХАУ

- защита от накипи, коррозии и кавитации –  не уступает присадкам ведущих фирм  мира;  великолепно защищает алюминий

- использование значительно более жесткой воды

- более экологична – нетоксична, не содержит хроматов, нитритов

- более длительный срок службы, подвергается регенерации

продолжение на обороте …

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 297-63-06, 214-27-42

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru

… продолжение

Характеристики антикоррозионной присадки ИНКОРТ-8М3

- Состав – концентрированный раствор органических и неорганических ингибиторов коррозии и диспергаторов

- Внешний вид – сиропообразная жидкость малинового цвета

- Плотность при 20°С – 1,30±0,05кг/м3

- Расход концентрата присадки – 2 литра на 100 литров воды

- рН 2%-ного раствора воды: 10,6 – 11,5

- Жесткость используемой воды – не более 8мг*экв/дм3

- Предельное содержание Cl-ионов – не более 400 мг/дм3

- Высокая степень защиты металлов от кавитации

- Растворимость в воде – неограниченная, без дополнительного подогрева

- Температура затвердевания концентрата: -17°С, после размораживания сохраняется все свойства

- Температура затвердевания 2%-ного  раствора воды с присадкой – около 0°С

- Водный раствор ИНКОРТ-8М3 в отношении набухания резин является средой менее агрессивной, чем водопроводная питьевая вода

- Пожаро-взрывобезопасна, не содержит хроматов, нитритов, канцерогенных веществ, относится к третьему классу опасности

- Легкость и простота применения, не требует высокой квалификации обслуживающего персонала, быстрота приготовления рабочего раствора

| Используемая вода | Скорость коррозии металлов, г/м2*час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медь | припой | латунь | сталь | чугун | алюминий |
| стандартная жесткая | 0,0016 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0027 |
| агрессивная | 0,0150 | 0,0120 | 0,0170 | 0,0120 | 0,0070 | 0,0080 |
| отработанная ОЖ, 3239 ч | 0,0151 | 0,0168 | 0,0080 | 0,0034 | 0,0059 | 0,0046 |
| требования Госкомиссии | 0,0420 | 0,0490 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0300 |
| ASTM D4340, D1384 | 0,0200 | 0,0600 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0600 |

Данные по испытаниям на БелАЗах 75211, 75213, 548, 545, 7519 с двигателями 8ДМ-21А в угольных разрезах в Кемеровской обл., в карьерах по добыче фосфорных руд и угля в Казахстане. Система охлаждения предварительно не очищалась.

ТОСОЛ или ВОДА+Присадка?

«Еще недавно самой распространенной ОЖ была вода. Ее основное преимущество перед ОЖ, содержащей этиленгликоль, - несколько бо'льшая теплоемкость: 4,2 против 3,2-3,8 кДж/кг°С у воды» («За Рулем» №7 1998г). Заметим, что и теплопроводность антифризов хуже: 0,41 против 0,68 Вт/(м·К) у воды.

При высокой температуре окружающей среды (более +30С) уменьшение теплоемкости ОЖ на 15-30% и теплопроводности на 60% не желательно.

Это означает, что антифриз на те же проценты относительно ОЖ на основе воды хуже выполняет свою основную функцию – отвод тепла и охлаждение двигателя. В результате нарушается температурный режим работы двигателя – это приводит к перегреву, служит причиной поломок деталей двигателя, неполному сгоранию топлива и перерасходу масла и топлива.

Применение только воды без присадки приводит к образованию накипи в системе охлаждения, коррозии и кавитации металлических элементов, что также существенно ухудшает теплоотдачу и сокращает срок службы двигателя.

Присадка ИНКОРТ-8М3 специально разработана для воды, позволяет максимально снизить агрессивное воздействие воды и использовать воду как ОЖ.

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 297-63-06, 214-27-42

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru