Антикоррозионная присадка к ВОДЕ

для открытых и замкнутых водооборотных систем

охлаждения

Присадка ИНКОРТ-16 используется в водооборотных циклах технологического и теплоэнергетического оборудования (компрессорных станций, реакторов, холодильников, градирнях и т.д.).

Присадка защищает водоохлаждаемое оборудование от коррозии, солевого и микробиологического обрастания, снижает водопотребление и водоотведение.

Присадка выпускается в виде жидкого концентрата, водный раствор имеет величину рН нейтральную.

Первоначальная (ударная) доза присадки зависит от общей жесткости подпиточной воды и равна 0,2 дм3 концентрата на 1 м3 воды при жесткости воды менее 2мг-экв/дм3; при жесткости подпиточной воды более 2 мг-экв/дм3 первоначальный расход присадки равен 2 дм3 на 1 м3 воды. В дальнейшем для поддержания ингибирующего действия раствора необходимый расход присадки 0,1 дм3 на 1 м3.

Степень ингибирования отложений в виде СаСО3 при жесткости 20 мг-экв/дм3 и температуре 90°С превышает 60% при содержании присадки 2 см3 на 1 дм3 раствора.

При 50°С степень ингибирования отложений практически равна 100%.

Применение этой присадки приводит к снижению расходов подпиточной воды, оптимизирует теплопередачу.

С целью исключения продувки применяют боковую очистку оборотной воды, при этом существенно снижается расход подпиточной воды.

Вывод из водооборотных систем солевых, микробиологических шламов, продуктов коррозии и механических примесей производится с помощью механических фильтров.

В случае двухконтурной системы водяного охлаждения улучшается экологическая обстановка на территории заводов, т.к. испарение и каплеунос из градирни происходит только в виде чистой воды.

Использование высокоэффективной присадки к воде позволяет увеличить коэффициент упаривания свыше 5.

Внедрение комплексной программы позволит увеличить производительность, сократить расход топливно-энергетических ресурсов на 3 - 5%.

Характеристики присадки:

| Характеристики присадки | По ТУ 2415-003-52323505-2002 | По анализу |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель водного раствора | 6,70 – 9,20 | 7,56 |
| Плотность концентрата присадки, г/см3 | 1,10,05 | 1,103 |
| Степень ингибирования процесса образования отложений при общей жесткости воды 8 мг·экв/дм3 при 50°С и концентрации присадки 0,2% (об.), не менее | 90 | 100 |
| Потери массы при коррозионном воздействии на металлы в растворе (0,2%), г/м2час: |  |  |
| Медь М1 | 0,05 | 0,0054 |
| Латунь Л63 | 0,05 | 0,0068 |
| Алюминий Ал-9 | 0,05 | 0,0233 |
| Сталь Ст-3 | 0,05 | 0,0050 |
| Чугун | 0,05 | 0,0017 |

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 297-63-06, 214-27-42

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru