Антикоррозионная присадка к ВОДЕ

для систем охлаждения двигателей большой мощности

Антикоррозионная присадка к ВОДЕ

для систем охлаждения двигателей большой мощности

игателей большой мощности

Утверждаю:

Директор НПФ Химвириал-Плюс

__________ Трибунский В.В.

Обобщенный отчет по испытаниям присадки ИНКОРТ-8М3

Екатеринбург 2008

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 214-27-42, тел. 908-6320283

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru

Оглавление

Лабораторные исследования по защите от коррозии и кавитации	3

1.	Сравнительные испытания с зарубежными присадками.	3

2.	Сравнительные испытания с отечественными присадками.	4

3.	Степень защиты алюминия от кавитационной эрозии.	5

Эксплуатационные и стендовые испытания по защите металлов в зависимости от длительности эксплуатации	5

4.	Стендовые испытания по скорости коррозии.	5

5.	Эксплуатационные испытания по скорости коррозии.	6

Результаты испытаний по воздействию присадки на резину	7

6.	Сравнение набухания различных марок резины.	7

7.	Испытания на дизель-генераторе 2В-9ДГ	8

8.	Испытание уплотнений водяного насоса тепловозов ЧМЭ-3	8

Сравнение присадок по требованию к используемой воде	8

Выводы	8

Лабораторные исследования по защите от коррозии и кавитации

- Сравнительные испытания с зарубежными присадками.

Рассмотрены присадки: VP-1749 Hoechsf (Германия), AMEROID DEWT-NC (США), Fleetguard DCA 30A жид. (США) (DCA-4), Fleetguard WF 2054A тв.

  - Скорость коррозии металлов в стандартной жесткой воде с присадками.

Вода: 275 мг/дм3 CaCl2, 165 мг/дм3 NaCl, 165 мг/дм3 Na2SO4, 138 мг/дм3 NaHCO3, температура 71С, длительность испытаний 336 часов.

| Марка присадки | Скорость коррозии г/м2/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медь | припой | латунь | Ст 3 | Чугун | Ал 9 |
| VP-1749, Hoechsf | 0,0012 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0018 |
| Ameroid DEWT-NC | 0,0019 | 0,0056 | 0,0022 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0645 |
| Nalcool 2000 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0008 | - | 0,0024 | 0,0126 |
| ИНКОРТ-8М3 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0027 |

  - Скорость коррозии металлов в агрессивной воде с присадками.

Вода: 165 мг/дм3 NaCl, 148 мг/дм3 Na2SO4, 138 мг/дм3 NaHCO3, температура 90С, продолжительность испытаний 84 часа.

| Марка присадки | Скорость коррозии г/м2/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медь | припой | латунь | Ст 3 | Чугун | Ал 9 |
| Fleet. DCA 30A жид. | 0,0142 | 0,0091 | 0,0148 | 0,0078 | 0,0301 | 0,0392 |
| Fleet. WF 2054A ТВ. | 0,0247 | 0,0081 | 0,0206 | 0,0035 | 0,0165 | 0,0138 |
| ИНКОРТ-8М3 | 0,0163 | 0,0128 | 0,0268 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0044 |

По данным таблиц можно сделать вывод, что присадка ИНКОРТ-8М3 не уступает присадкам ведущих фирм мира и по некоторым показателям даже лучше. Очень хорошо защищает от коррозии чугун. И самое важное, присадка ИНКОРТ-8М3 великолепно защищает (в 3 – 9 раз лучше импортных) основной конструкционный материал систем охлаждения – алюминий.

- Сравнительные испытания с отечественными присадками.

Рассмотрены отечественные присадки: «Силина»; трехкомпонентная 1 – К2Сr2О7 –0,05%(вес.), NaNO2  - 0,05%, Na3РО4 – 0,05%; трехкомпонентная 2 – К2Сr2О7 – 1,1%, NaNO2  - 0,05%, Na3РО4 – 0,05%; «Кавикор ЦР»; «Икар 3М»; «Экстрол»; нитрит-фосфатная. В данном опыте использовались стандартные образцы металлов площадью 27,5см2. Поэтому результаты можно представить в виде убыли массы.

  - Скорость коррозии металлов при температуре 71С, 336 часов.

Агрессивная вода с присадками: 165 мг/дм3 NaCl, 148 мг/дм3 Na2SO4, 138 мг/дм3 NaHCO3; температура воды 71С, продолжительность испытаний 336 часов.

| Марка присадки | Убыль в весе, мг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медь | припой | латунь | Ст 3 | чугун | Ал 9 |
| Силина | 3,80 | 7,90 | 8,20 | 2,60 | 2,50 | 16,20 |
| Трехком.1 | 1,20 | 18,00 | 2,75 | 1,20 | 2,55 | 19,30 |
| Трехком.2 | 4,50 | 0,15 | 5,40 | 0,25 | 1,75 | 6,00 |
| ИНКОРТ-8М3 | 0,90 | 2,70 | 2,05 | 1,50 | 0,70 | 1,05 |

  - Скорость коррозии металлов при температуре 90С, 84 часа.

Агрессивная вода с присадками: 165 мг/дм3 NaCl, 148 мг/дм3 Na2SO4, 138 мг/дм3 NaHCO3; температура воды 90С, продолжительность испытаний 84 часа.

| Марка присадки | Убыль в весе,мг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медь | припой | латунь | Ст 3 | чугун | Ал 9 |
| Силина | 0,067 | 0,260 | 0,050 | 0,007 | 0,011 | 0,190 |
| Кавикор | 0,167 | 0,080 | 0,080 | 0,035 | 0,043 | 0,680 |
| Экстрол | 0,025 | 0,063 | 0,052 | 0,140 | 0,235 | 0,620 |
| Икар 3М | 0,033 | 0,100 | 0,035 | 0,039 | 0,091 | 0,099 |
| ИНКОРТ-8М3 | 0,015 | 0,012 | 0,017 | 0,012 | 0,007 | 0,008 |

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что общий уровень антикоррозионных свойств присадки ИНКОРТ-8М3 выше остальных присадок, особенно в агрессивной воде. Главное преимущество присадки ИНКОРТ-8М3 состоит в очень хорошей защите алюминия от коррозии, а также в одновременной хорошей защите меди, латуни и чугуна.

- Степень защиты алюминия от кавитационной эрозии.

На стендовой установке УНИХИМа были проведены сравнительные испытания разработанной присадки с 11-ю известными присадками: ВНИИ НП 117Д, Shell Donax, Нитрит-фосфатная, Экстрол 304, Корин-305В, Ароста, Н-1, Nalco-39L, Nalcool 2000, Ameroid Dewt-NC (Dreew), Fleetguard DCA 4L. Результаты испытаний приведены на диаграмме.

Определение защитного эффекта присадки на алюминий в условиях кавитации основано на сравнительной оценке скорости кавитационной эрозии при испытании образца из алюминия в опытной жидкости сначала без, а затем с присадками. Кавитационная эрозия определялась по убыли массы образцов после опыта.

Анализ данных по кавитационным испытаниям также убедительно доказывает значительное преимущество ИНКОРТ-8М3 перед отечественными присадками. Сравнение же с лучшими зарубежными присадками показывает, что данная присадка находится на достаточно высоком уровне.

Эксплуатационные и стендовые испытания по защите металлов в зависимости от длительности эксплуатации

- Стендовые испытания по скорости коррозии.

В процессе работы дизеля из системы охлаждения отбирались пробы охлаждающей жидкости и проводились анализы на скорость коррозии металлов.

  - Система охлаждения дизеля тепловоза Ч-2ДЛ-42М.

Защитные свойства присадки за время испытаний (1742 часа) по отношению ко всем металлам остаются на достаточно высоком уровне.

  - Система охлаждения тепловоза дизель - генератора 2В-9ДГ.

В следующей таблице отображена зависимость изменения антикоррозионных свойств охлаждающей воды с присадкой ИНКОРТ-8М3 от продолжительности ее эксплуатации в дизель – генераторе 2В-9ДГ.

| Продолжительность работы дизеля, час. |  | Скорость коррозии г/м2/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медь | Припой | Латунь | Ст - 3 | Чугун | Ал - 4 |
| Ряд 2 | 0,25 | 0,0082 | 0,0248 | 0,0130 | 0,0070 | 0,0047 | 0,0020 |
| Ряд 3 | 380 | 0,0135 | 0,0294 | 0,0366 | 0,0053 | 0,0030 | 0,0035 |
| Ряд 4 | 526 | 0,0095 | 0,0370 | 0,0182 | 0,0059 | 0,0069 | 0,0087 |
| Ряд 5 | 920 | 0,0120 | 0,0200 | 0,0260 | 0,0070 | 0,0040 | 0,0190 |
| Требования |  | 0,0420 | 0,0490 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0300 |

Из приведенных данных следует, что для всех сплавов антикоррозионные свойства охлаждающей жидкости за время работы дизель – генератора практически не снижаются, а для чугуна даже повышаются. Степень защиты от коррозии находится на достаточно высоком уровне. Скорость коррозии не превышает требований Государственной комиссии по приемке присадки, предъявленных к охлаждающим жидкостям на основе воды.

- Эксплуатационные испытания по скорости коррозии.

  - Большегрузные самосвалы БелАЗ с дизельным двигателем 8ДМ-21А.

Для приготовления исходной охлаждающей жидкости использовали техническую воду с добавлением концентрата присадки ИНКОРТ-8М3. Дополнительной водоподготовки перед введением присадки в охлаждающую воду не производилось.

Результаты исследования скорости коррозии металлов в охлаждающей воде с присадкой ИНКОРТ-8М3  приведены в следующей таблице.

| Продолжительность работы дизеля, час. | Скорость коррозии г/м2/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медь | припой | латунь | Ст 3 | Чугун | Ал 4 |
| Ряд 2 0 | 0,0039 | 0,0089 | 0,0035 | 0,0009 | 0,0056 | 0,0034 |
| Ряд 3 960 | 0,0163 | 0,0141 | 0,0161 | 0,0043 | 0,0238 | 0,0054 |
| Ряд 4 1440 | 0,0134 | 0,0118 | 0,0097 | 0,0063 | 0,0070 | 0,0093 |
| Ряд 5 3239 | 0,0151 | 0,0168 | 0,0080 | 0,0034 | 0,0059 | 0,0046 |
| Требования | 0,0420 | 0,0490 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0300 |

По результатам исследований установлено, что защитные свойства охлаждающей жидкости с присадкой ИНКОРТ-8М3 сохранились на достаточно высоком уровне в отношении всех металлов системы охлаждения.

Также установлено, что поверхности деталей системы охлаждения дизельных двигателей, в которых использовалась присадка ИНКОРТ-8М3 – чистые, кавитационно-коррозионные разрушения и отложения солей жесткости отсутствуют. Внешний вид основных деталей водяных насосов двигателей:

- У корпуса коррозионно-кавитационные повреждения отсутствуют. Бакелитовое покрытие не повреждено.

- У раструба поверхность чистая, коррозионных повреждений нет. Бакелитовое покрытие не повреждено.

- У крыльчатки поверхность светлая, без отложений, коррозионно-кавитационные повреждения отсутствуют.

Для сравнения приводим описание внешнего вида основных деталей водяного насоса из системы охлаждения такого же дизеля без применения присадки после 2361 часов испытаний:

- На корпусе имеется коррозия в виде небольших язв. Небольшие отложения. В некоторых местах бакелитовое покрытие отсутствует.

- Поверхность раструба равномерно протравлена, темная, шероховатая, имеется язвенная коррозия.

- На крыльчатке в некоторых местах небольшая язвенная коррозия. На гранях лопаток кавитационно-эрозионные повреждения.

  - Тепловозы ТЭП70.

По заказу Департамента локомотивного хозяйства (ЦТ) МПС Научно-исследовательским институтом тепловозов и путевых машин (ВНИТИ, г. Коломна) совместно с ОАО ХК «Коломенский завод» проведены эксплуатационные испытания дизелей с использованием в воде присадки «ИНКОРТ-8М3» в депо Санкт-Петербург – Варшавский Октябрьской железной дороги на пяти тепловозах ТЭП70.

| ОЖ | Тепловоз | Скорость коррозии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медь М3 | Лат. Л-59-1 | Алюм. АЛ-5 | Алюм. АМЦ | Чугун СЧ | Ч. ВПЧ-НМ | Сталь 20 |
| С нитрит-фосфатной присадкой | № 0245 | 0,1100 | 0,0310 | разрушен | 0,1500 | 0,0090 | ---- | ---- |
|  | № 049 | 0,0540 | 0,0062 | 0,1750 | 0,1820 | 0,0040 | 0,0027 | 0,0016 |
| С присадкой ИНКОРТ-8М3 | № 041 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | № 0132 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0037 | 0,0045 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0004 |
|  | № 039 | 0,0016 | 0,0062 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0012 |

Эксплуатационные испытания показали высокую эффективность присадки ИНКОРТ-8М3 в сравнении с нитрито - фосфатной присадкой по нижеследующим показателям:

- Снижение требований к жесткости воды в 13 раз (с 0,3 до 4,0 мг-экв/дм3).

- Увеличение срока службы охлаждающей жидкости в 2 — 3 раза.

- Улучшение качества охлаждающей жидкости.

- Улучшение антикоррозионных свойств охлаждающей жидкости по черным и цветным металлам. Скорость коррозионного разрушения цветных металлов в охлаждающей жидкости с нитрито–фосфатной присадкой в 14 — 55 раз выше, чем в охлаждающей жидкости с присадкой ИНКОРТ-8М3, скорость коррозионного разрушения черных металлов также выше в 1,9 — 4,5 раза.

- Улучшение моющих свойств охлаждающей жидкости.

- Упрощение процесса приготовления охлаждающей жидкости и экипировки тепловоза.

Результаты испытаний по воздействию присадки на резину

- Сравнение набухания различных марок резины.

Испытание резин в среде ИНКОРТ-8М3 проводили по циклическому режиму: 104 ч. при 90С и 64 ч. при 25С. Результаты определения набухания резин разных марок в течение 450 ч. при 90С в среде ингибитора коррозии, а также для сравнения в водопроводной воде приведены в таблице.

| ОЖ | Набухание, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИРП-1287 | ИРП-1375 | ИРП-1314 | ТП | 40-УЗО-7 | Р-4990 | 7-1291 | Н0-68-1 |
| Вода | 3,3 | 1,9 | 9 | 27,4 | 55,9 | 16,9 | 2,5 | 77,4 |
| «ИНКОРТ-8М3» | 2,6 | 0,8 | 4,8 | 11,8 | 21,5 | 9,1 | 1,7 | 25,1 |

Таким образом, водный раствор ИНКОРТ-8М3 в отношении набухания резин является средой менее агрессивной, чем водопроводная вода.

- Испытания на дизель-генераторе 2В-9ДГ

На ОАО ХК «Коломенский завод» проведены стендовые испытания присадки «ИНКОРТ-8М3» на дизель-генераторе 2В-9ДГ длительностью 1285 часов. После окончания испытания измерено изменение массы и твердости резиновых уплотнений с втулок и рубашек цилиндровых комплектов. Исследованы уплотнения: кольцо 1Д40-35-74, кольцо 30Д-36-08-8, кольцо 6Д49-36-11. Отмечено, что присадка «ИНКОРТ-8М3» не оказывает отрицательного воздействия на состояние исследуемых резиновых уплотнений.

- Испытание уплотнений водяного насоса тепловозов ЧМЭ-3

Сравнительная таблица результатов набухания изделий комплектов уплотнения водяного насоса тепловоза ЧМЭ-3 в воде и в растворе с присадкой «ИНКОРТ-8М3»:

| Наименование изделия | Набухание в %% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Большой комплект, 150 часов |  | Малый комплект, 337 часов |  |
|  | Вода | ИНКОРТ | Вода | ИНКОРТ |
| Резиновое кольцо, вставленное в керамическое изделие | 0,96 | 0,80 | 2,38 | 0,40 |
| Резиновое кольцо на графитовом изделии (кольце) | 2,16 | 1,60 | 6,12 | 0,25 |
| Графитовое изделие (кольцо) | 0,131 | 0,125 | 0,2 | 0,29 |
| Керамическое изделие покрытое белым пластмасс. кольцом | -0,003 | 0,011 | - | - |
| Металлическое изделие покрытое черным пластмасс. кольцом | - | - | -0,008 | 0,006 |

Отмечено, что в среде с присадкой «ИНКОРТ-8М3» графитовые и резиновые изделия более стойкие, чем в воде.

Сравнение присадок по требованию к используемой воде

| Присадка ИНКОРТ-8М3 позволяет работать в более жестких условиях по сравнению с общепризнанными. Особенно это касается: Присадки | Жест., мг*экв/ дм3 | Предель. содерж. хлор ионов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Трех-компонент | 0,2 | 50 |
| Nalco - 39 | -- | 100 |
| Экстрол | 2,2 | 60 |
| Nalcool 2000 | -- | 100 |
| Ameroid DEWT-NC | 2,5 | 100 |
| Fleetguard DCA 4L | -- | 100 |
| VP-1749 | 5,4 | 100 |
| Maxigard | 5,4 | 100 |
| ИНКОРТ-8М3 | 8,0 | 300 |

- Допустимая жесткости воды – 8мг*экв/дм3 для нашей присадки; 0,2 – 5,38мг*экв/дм3 для известных присадок.

- Допустимое содержание Сl– – 300мг/дм3 для нашей присадки; 50 – 100мг/дм3 для известных присадок.

Присадка ИНКОРТ-8М3 относится к 3 классу токсичности, так же как и лучшие зарубежные присадки.

Выводы

По сравнению с другими присадками, присадка ИНКОРТ-8М3:

- по защите от коррозии металлов – не уступает присадкам ведущих фирм мира в стандартной жесткой и агрессивной воде; защищает лучше, чем отечественные присадки; великолепно защищает алюминий;

- по защите от кавитационной эрозии металлов – не уступает зарубежным присадкам и  существенно превосходит отечественные присадки;

- позволяет использовать значительно более жесткую воду;

- более экологична – нетоксична, не содержит хроматов, нитритов;

- более длительный срок службы, подвергается регенерации.

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 214-27-42, тел. 908-6320283

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru